Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

związanych z zabezpieczeniem dna i umocnieniem skarp zbiornika infiltracyjnego …

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem dna i umocnieniem skarp zbiornika infiltracyjnego … w ramach inwestycji: ‘….’’

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór warunków dotyczących realizacji robót, wymienionych w punkcie

1.1 które Wykonawca jest zobowiązany respektować, w czasie realizacji budowy. ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych, wykorzystywanych przy zleceniu robót oraz precyzowaniu warunków kontraktu.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia i warunki zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami mającymi na celu wybudowanie zbiornika infiltracyjnego zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach oraz w ST 00.00. Wymagania ogólne. Ponadto definiuje się poniższe określenia specyficzne dla przedmiotu niniejszej ST.

1.4.1.	Oblicowanie skarpy i dna – jest to sztuczna budowla zabezpieczająca skarpę i dno przed erozją.

1.4.2.	Geowłóknina – materiał wykonany z polipropylenu, jako igłowany, nietkany (non-wovens), posiadający odpowiednie własności dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi zarówno w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.4.3.	Ażurowy materac betonowy w szalunku syntetycznym - materac w formie żeber bez dystanserów przy czym okna pomiędzy żebrami mogą stanowić ze sobą zszyte tkaniny lub też być otwarte po wycięciu tkanin, średnia zastępcza grubość materaca od 5 cm do 20 cm.

1.4.4.	Szpilki – elementy z odpadowej stali zbrojeniowej przeznaczone do przymocowania i zakotwienia geosyntetyku w gruncie.

Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca w/w robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność tych robót z

dokumentacją projektową, normami, specyfikacjami technicznymi. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do respektowania poleceń Inżyniera.

Ogólne wymagania, dotyczące wykonania robót są sprecyzowane w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.1. Ażurowy szalunek syntetyczny

Matę w formie żeber bez dystanserów przy czym okna pomiędzy żebrami mogą stanowić ze sobą zszyte tkaniny lub też być otwarte po wycięciu tkanin, średnia zastępcza grubość materaca od 5 cm do 20 cm. Otwory pomiędzy żebrami, po wypełnieniu wnętrza maty betonem należy zasypać mineralnym materiałem drenażowym.

Charakterystyka techniczna

| Typ Oznaczenie standardowe: | np. | Incomat® Crib 10.200 |
| --- | --- | --- |
| Materiał powłoki materaca: - kierunek wzdłużny - kierunek poprzeczny |  | PA Poliamid PE Polietylen |
| Doraźna wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319): - wzdłuż pasma - wszerz pasma | kN/m kN/m | 45 25 |
| Wydłużenie przy rozerwaniu (EN ISO 10319): - kierunek wzdłużny - kierunek poprzeczny | % % | 20 20 |
| Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (EN ISO 11058) | l/m2/sec | 6 |
| Wielkość por„O90 %” (EN ISO 12956) | m | 200 |
| Gramatura (EN ISO 9864) | g/m2 | 360 |
| Średnia grubość po wypełnieniu materaca | cm | 14÷20 |

Informacje uzupełniające dla Wykonawców:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane:

- 	typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;

- 	parametry zaopatrzeniowe;

- 	informację, iż wyrób posiada deklarację własności użytkowych (DWU) lub inny dokument dopuszczający wyrób do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.2 Beton

Do wypełnienia materacy Incomat należy zastosować beton klasy C 25/30. Kruszywo z którego będzie wykonany beton powinno charakteryzować się ziarnami zaokrąglonymi ≤ 8 mm. Konsystencja betonu powinna być płynna – w zależności od panujących warunków atmosferycznych dopuszcza się zastosowanie plastyfikatorów. Należy wykonać kontrolę konsystencji betonu poprzez sprawdzenie średnicy rozpływu stożkiem Abramsa zgodnie z normą EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego betonu, Część 5, Badanie średnicy rozpływu). Średnica rozpływu powinna mieścić się w granicach 63-70 cm. Ewentualne zastosowanie plastyfikatorów wymagać będzie akceptacji wytwórcy betonu oraz inżyniera.

2.3 Geowłóknina separacyjna

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Charakterystyka techniczna:

| Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Siła przy przebiciu (metoda CBR) (EN ISO 10319) | N | 2500 (±750) |
| Grubość pod naciskiem 2 kPa (EN ISO 9863-1) | mm | 3,5 (±0,7) |
| Wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319): - wzdłuż pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu | kN/m | 12,0 (±5) 20,0 (±5) |
| Wydłużenie względne (EN ISO 10319): - wzdłuż pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu | % | 90 (±30) 80 (±25) |

Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami:

| Wskaźnik prędkości przepływu wody przy Hwody=50 mm w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu (EN ISO 11058) | m/s | 0,03 (±0,01) |
| --- | --- | --- |
| Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) | µm | 75 (±25) |

Informacje uzupełniające dla Wykonawców:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane:

- 	typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;

- 	parametry zaopatrzeniowe;

- 	informację, iż wyrób posiada deklarację własności użytkowych (DWU) lub inny dokument dopuszczający wyrób do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.4. Materiał nasypowy stanowiący wypełnienie otworów w ażurowym materacu betonowym w szalunku syntetycznym

Jako materiał nasypowy stanowiący wypełnienie otworów pomiędzy żebrami ażurowego materaca betonowego w szalunku syntetycznym należy zastosować grys lub tłuczeń frakcji 8/16 mm. Materiał nasypowy nie może ulegać rozpadowi pod wpływem kontaktu z wodą.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące warunków stosowania sprzętu, podano w Specyfikacji ST DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w opisie projektu

oraz specyfikacjach. Sprzęt powinien mieć aktualne uprawnienia i certyfikaty oraz musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem skarp i umocnieniem dna zbiornika przewiduje się użycie następującego sprzętu, umożliwiającego realizację w/w robót zgodnie z zakresem i technologią założoną w dokumentacji takiego jak: koparki lub koparko-ładowarki, równiarki i inny niezbędny sprzęt lekki służący do ziemnych robót ręcznych (łopaty, kilofy, młoty itp.). Do wykonywania robót betonowych należy wykorzystać transportujące beton samochody-betoniarki oraz pompy do podawania betonu.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnych środków transportu, są podane w ST-00.00. „Wymagania

ogólne”.

4.1. Transport gesyntetyków

Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1. Transport betonu

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera. Do transportu mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Beton powinien być dostarczony i wbudowany w okresie określonym przez producenta betonu przy użyciu samochodów-betoniarek.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne warunki realizacji robót podano w ST DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.1. Ułożenie geowłókniny

Geowłókninę należy układać na podłożu gruntowym pod materacem betonowym w szalunku syntetycznym bezpośrednio na wykonanej i wyprofilowanej skarpie oraz na dnie zbiornika. Podłoże pod gewłókninę musi być odpowiednio przygotowane czyli wyprofilowane i oczyszczone z elementów obcych mogących powodować uszkodzenie materiału pod obciążeniem. Geowłóknę należy układać rozwijając od góry do dołu, zapewniając jej zakotwienie na czas zabudowania. Zakotwienie można wykonać poprzez ułożenie i zasypanie geowłókniny we wcześniej wykonanym rowie u góry skarpy lub poprzez przyszpilenie do skarpy. Geowłókninę należy układać na zakład pas na pas 0,30 m.

5.2. Wykonanie ażurowego materaca betonowego w szalunku geosyntetycznym

Materace betonowe stanowią ułożone na skarpie i dnie połączone ze sobą bryty szalunku syntetycznego lub prefabrykowane panele wykonane z tego materiału o parametrach zgodnych ze specyfikacją materiałową (pkt. 2.1), które zostaną wypełnione betonem. Matę/panele należy rozwijać na dnie i skarpach poprzez rozkładanie lub rozwijanie, lecz nigdy ciągnięcie. Układanie brytów/panelu należy rozpocząć od dna (jeżeli takie istnieje) sukcesywnie, w miarę postępu robót, instalując (doszywając/łącząc) kolejne bryty/panele. Sposób kotwienia powinien zostać rozwiązany na etapie realizacji w zależności od długości układanych mat/paneli. Po prawidłowym ułożeniu i zakotwieniu paneli należy je wypełnić betonem tworząc materac w postaci maty geosyntetycznej z wypełnieniem betonowym. Tego typu materac powinien stanowić zwartą strukturę kompozytu, zapewniając odpowiednią trwałość wykonanego wzmocnienia. Beton o parametrach zgodnych z pkt. 2.2 należy wprowadzać pompując go poprzez węże wprowadzone do wewnątrz maty. Węże należy wprowadzić przez podłużne nacięcia (lub przygotowane wcześniej kominki wlotowe) u góry maty maksymalnie głęboko umożliwiając pompowanie betonu od dołu ku górze. Konsystencje betonu należy sprawdzić zgodnie z normą EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego betonu, Część 5, Badanie średnicy rozpływu). Średnica rozpływu betonu powinna wynosić w tym badaniu od 63 cm do 70 cm (F6).

Z uwagi na bezpieczeństwo i poprawność wykonania zadania należy technologię wykonywania materaca ściśle dostosować do wymagań producenta a dokładny rozstaw i plan instalacji poszczególnych mat/paneli powinien zostać przedstawiony przez Wykonawcę w odrębnej dokumentacji technologicznej.

Po wstępnym stężeniu mieszanki betonowej w materacach należy wodą pod ciśnieniem zmyć mleczko cementowe z powierzchni mat/paneli  by ich powierzchnia była jednolita i wolna od zanieczyszczeń.

Po wypełnieniu materaca i uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymałości należy wypełnić otwory pomiędzy żebrami mineralnym materiałem drenażowym. Prace te należy wykonywać w taki sposób aby nie zniszczyć materaca betonowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości i ilości robót zostały podane w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami, przepisami prawa oraz poleceniami Inżyniera.

6.1. Elementy szalunku syntetycznego

6.1.1. Położenie

Przed rozpoczęciem betonowania każdego z panelu/maty konieczna jest weryfikacja jego położenia w odniesieniu do projektu technologicznego.

6.1.2. Beton

Każda partia betonu powinna być sprawdzona na placu budowy, bezpośrednio przed jego zabudową.

Konsystencje betonu należy sprawdzić zgodnie z normą EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego betonu, Część 5, Badanie średnicy rozpływu). Średnica rozpływu betonu powinna wynosić w tym badaniu od 63 cm do 70 cm (F6).

6.2. Geomembrana

Dla każdego połączenia geomembrany należy wykonać próbę szczelności. Wśród metod badania połączeń płatów folii rozróżniamy metody:

- nieniszczące, czyli takie, które nie powodują naruszenia struktury spoiny i przylegającego do niej materiału geomembrany,

- niszczące, czyli takie, które polega na pobraniu próbki poprzez wycięcie paska prostopadle do zgrzeiny, który poddaje się próbie rozciągania.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania, dotyczące obmiaru robót, podano w ST DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU-00.00.00 ”Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności, podano w ST DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiarową jest:

- 1m2 geowłókniny separacyjnej;

- 1m2 ażurowego szalunku syntetycznego,

- 1 szt. szpilki lub kotwy.

- 1 m3 betonu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

- EN12350-5:2009; Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test;

- EN ISO 10318:2007; Geosyntetyki - Terminy i definicje;

- PN-EN ISO 12236:2007; Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR);

- PN-EN ISO 12958:2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu;

- PN-EN ISO 11058:2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu;

- PN-EN 13249:2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych); wraz ze zmianą PN-EN 13249:2002/A1:2006

- PN-EN ISO 10320: 2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Identyfikacja w miejscu zastosowania.